| Quality inspection plan |  |
| --- | --- |
| Dok.reg. nr B 11.1 | Rev D | Sida/Page 1/1 | Datum / Date 2006-07-12 |
| Kund / Customer Tesla Engineering | Kundnr / Customersref 798865 |
| ÖGAB ordernr/ OGAB order no 4822 | Ritningsnr / Drawingno SE131-085 |
| Detalj / Detail Clamp | Kvantite / Quantity 36 pce |
| Kvalitet / Quality 1.4435, GX2CrNiMoN 18-14 |  |
| Report code | Location code |
| TC | Test certificate | O | Österby Gjuteri AB |
| PR | Production Report | OS | Österby Gjuteri AB subcontractor |
| RR | Repair Report |  |  |
| DR | Dimension report |  |  |
| V | Verification (no report issued) |  |  |
| Witness code |  |
| OG | Österby Gjuteri AB |  |
| T | Tesla Engineering |  |
| OGS | Osterby Gjuteri AB subcontractor |  |
| Production | Control | Location | Witnessed by | Document # |
| Moulding | V | O | OG |  |
| Casting | TC | O | OG | 3.1 cert, dok 10.14 |
| Grinding | V | O | OG |  |
| Weld repair | RR | O | OG | dok 10.13 |
| Heat treatment | PR | O | OG | dok 10.8 |
| Permeability | TC | O | OG | 3.1 cert, dok 10.14 |
| Machining | DR | O | OG | dok 10.18 |
| Permeability | TC | O | OG | 3.1 cert, dok 10.14 |
| NDT PT X-ray Laser scanning | TC | O O OS OS | OG OG (T?) OGS OGS | dok 10.11 OGS report OGS (Force Technology report) |
| Mechanical test 77K testing Tensile test | TC TC | OGS OG | OGS OG | 3.1 cert, dok 10.14 3.1 cert, dok 10.14 |
| Datum/Date 2006-08-09 | Signatur ÖGAB/Signature ÖGAB |