|  | PROVNINGSINTYG 3.1B WORKS CERTIFICATE 3.1B |
| --- | --- |
| Dok.reg. nr: B10.14 | Rev: A | Certifikat nr / Certificate no: 2004.039 |
| Material: G-X2CrNiMoN 18 14 Werkstoff: 1.3960 ÖGAB R440-7 | Kund/ Customer: Noell Babcock Nuclear Werner-von-Siemens-Str 5 Katrin Heyn 970 76 WÜRZBURG / DEUTSCHLAND |
| Kundens best.nr och ref./ Customers Order No. and ref. 0201 K.Heyn | Orderdatum/ Orderdate Mars 14, 2004 | Vårt ordernr/ Our order No. 2922 |
| Chargenr/ Cast No: | Provnr/ Test No. | Detalj / Detail | Gällande leverans / For delivery | Kvant./Quantity Kg/st/pce |
| 9714 |  | Test-piece 180x180x600 |  | 1 pce |
| Analys % / Analysis % |
| Chargenr/Cast No | Provnr/ Test No. | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Co | N |  |  |  |
| Min |  | - | 0,40 | 1,30 | - | - | 16,80 | 13,50 | 2,50 | - | 0,15 |  |  |  |
| Max |  | 0,030 | 0,70 | 1,90 | ,030 | ,020 | 18,30 | 15,00 | 3,00 | 0,050 | 0,25 |  |  |  |
| 9714 |  | 0,025 | 0,52 | 1,69 | 0,015 | 0,006 | 17,76 | 13,67 | 2,52 | 0,030 | 0,21 |  |  |  |
| Hållfasthetsprov / Mechanical Tests Room temperature Tensile Test according to EN 10002-1 14A70 // Impact Test EN 10045-1 V-notch 10x10 // Hardness Brinell EN 6506-1 |
| Chargenr/Cast No. | Provnr/ Test No. | Sträckgräns/ Yield Strength N/mm2 | Brottgräns/ Tensile Strength N/mm2 | Förlängn.%/ Elongation% 5xd | Kontraktion/ Area Reduct | E-modul /Youngs Modulus GPa | Slagseghet/ Impact strength | Hårdhet/ Hardness HB |
| Min |  | 240 | 490 | 30 | - | - | 80 | - |
| Max |  | - | 690 | - | - | - | - | - |
| 9714 |  | 254 | 562 | 52 | 62 | 151 | >147,>147, >147 | 155 |
| Hållfasthetsprov / Mechanical Tests 7K |
| Chargenr/Cast No. | Provnr/ Test No. | Sträckgräns/ Yield Strength N/mm2 | Brottgräns/ Tensile Strength N/mm2 | Förlängn.%/ Elongation% 5xd | Kontraktion/ Area Reduct | E-modul /Youngs Modulus GPa | Slagseghet/ Impact strength | Hårdhet/ Hardness HB |
| Min |  | 800 | 1100 | 25 | - | ~ 170 | - | - |
| Max |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Noteringar/ Notes. |
| Härmed intygas att provning av materialet givit ovanstående resultat / We hereby certify, that the material, tested at the works laboratory, have yielded the results above. |
| Ort/Place Österbybruk | Datum/Date May 24, 2004 | Namn/Name Marcel Gustafsson, QA |