| JP Number: | 20021186 |
| --- | --- |
| Dimension Table: | 03 |

## Part: SE1405-003-1

### Inspected Casting #1

| No. | Insp. No(s) | Print Dim. | Pos#1a | Pos#2a | Pos#3a | Pos#4a | Pos#4b | Pos#3b | Pos#2b | Pos#1b | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | .75 | .775 | .760 | .775 | .934 | NA | NA | NA | NA | Avg. = .811 |
| 2 | 5 | 1.95 + .13 -.00 Typ. | 1.95 | 1.93 | 1.875 | 1.93 | 1.977 | 2.00 | 1.942 | 1.968 | Avg. = 1.9465 |
| 3 | 5 | 5.20 +.13 -.00 | 5.275 | 5.28 | 5.29 | 5.267 | NA | NA | NA | NA | Avg. = 5.278 |
| 4 | 5 | 6.70 Ref | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5 | 5 | 1.50 Ref | 1.518 | 1.512 | 1.515 | 1.525 | 1.526 | 1.500 | 1.523 | 1.517 | Avg. = 1.517 |
| 6 | 5 | 4.64 Ref | 4.68 | 4.575 | 4.573 | 4.744 | NA | NA | NA | NA | Avg. = 4.643 |

General Notes:

NA = Not Available