| JP Number: | 20021186 |
| --- | --- |
| Dimension Table: | 04 |

## Part: SE1405-003-1

### Inspected Casting #2

| No. | Insp. No(s) | Print Dim. | Pos#1a | Pos#2a | Pos#3a | Pos#4a | Pos#4b | Pos#3b | Pos#2b | Pos#1b | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | .75 | .781 | .754 | .760 | .770 | NA | NA | NA | NA | Avg. = .766 |
| 2 | 5 | 1.95 + .13 -.00 Typ. | 1.928 | 1.935 | 1.943 | 1.913 | 1.919 | 1.961 | 1.910 | 1.917 | Avg. = 1.928 |
| 3 | 5 | 5.20 +.13 -.00 | 5.267 | 5.275 | 5.260 | 5.238 | NA | NA | NA | NA | Avg. = 5.260 |
| 4 | 5 | 6.70 Ref | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5 | 5 | 1.50 Ref | 1.553 | 1.560 | 1.582 | 1.534 | 1.550 | 1.568 | 1.555 | 1.535 | Avg. = 1.554 |
| 6 | 5 | 4.64 Ref | 4.555 | 4.510 | 4.540 | 4.625 | NA | NA | NA | NA | Avg. = 4.557 |

General Notes:

NA = Not Available