| JP Number: | 20021186 |
| --- | --- |
| Dimension Table: | 05 |

## Part: SE1405-003-2

### Inspected Casting #1

| No. | Insp. No(s) | Print Dim. | Pos#1a | Pos#2a | Pos#3a | Pos#4a | Pos#4b | Pos#3b | Pos#2b | Pos#1b | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | .75 | .755 | .762 | .762 | .800 | NA | NA | NA | NA | Avg. = .770 |
| 2 | 5 | 1.95 + .13 -.00 Typ. | 1.965 | 2.00 | 1.960 | 1.950 | 1.985 | 1.950 | 1.960 | 1.960 | Avg. = 1.966 |
| 3 | 5 | 5.20 +.13 -.00 | 5.240 | 5.275 | 5.240 | 5.265 | NA | NA | NA | NA | Avg. = 5.255 |
| 4 | 5 | 6.70 Ref | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 5 | 5 | 1.50 Ref | 1.505 | 1.535 | 1.498 | 1.500 | 1.503 | 1.509 | 1.485 | 1.485 | Avg. = 1.503 |
| 6 | 5 | 4.64 Ref | 4.627 | 4.665 | 4.680 | 4.668 | NA | NA | NA | NA | Avg. = 4.660 |

General Notes:

NA = Not Available