| Avvikelserapport Non- conformity report |  |
| --- | --- |
| Dok.reg. nr B 13.1 | Rev E | Sida/Page 1/1 | Datum / Date 2006-08-18 |
| OBS Markerade rutor behöver ej fyllas i, rapporten lämnas över till QA |
| ÖGAB ordernr/ OGAB order no 4822-1 | Ritningsnr / Drawingno |
| Detalj / Detail Wedge C01 & C02 | Antal / Quantity 2 |
| Plats för avviklese / Site for non- conformity melting | Datum / Date |
| Kund / Customer Tesla Engineering | Kundnr / Customersref 79865 |
| Beskrivning av avvikelse / Notes: Tensile strength (room temperature) is below lower limit Rm = 533 MPa measured value on one sample Rm(min)= 537,8 MPa from PPPL specification |
| Åtgärd / Measure: |
| Sign customer | Sign ÖGAB |