| Avvikelserapport Non- conformity report |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dok.reg. nr B 13.1 | Rev E |  | Sida/Page 1/1 |  | Datum / Date 2006-08-18 |
| OBS Markerade rutor behöver ej fyllas i, rapporten lämnas över till QA |  |  |  |  |  |
| ÖGAB ordernr/ OGAB order no 4822 |  |  | Ritningsnr / Drawingno |  |  |
| Detalj / Detail Wedge C03 and C04 |  |  | Antal / Quantity 2 |  |  |
| Plats för avviklese / Site for non- conformity Control |  |  | Datum / Date 2006-12-18 |  |  |
| Kund / Customer Tesla Engineering |  |  | Kundnr / Customersref 79865 |  |  |
| Beskrivning av avvikelse / Notes: Mechanical values under specified limit Tensile strength= 535 MPa Tensile strength (spec)= 537,8 MPa |  |  |  |  |  |
| Åtgärd / Measure: |  |  |  |  |  |
| Sign customer |  | Sign ÖGAB |  |  |  |